硫化事业部烟囱下部筒体防腐施工

- 一、硫化事业部烟囱为碳钢材质，受动力波回来的烟气中稀酸影响，下部筒体部位腐蚀穿孔严重。烟囱整体存较大的安全隐患，2024年大修期间计划对烟囱下部腐蚀严重位置（锥体向上7米左右筒体）完成覆板加固，烟囱承重部位支撑加固，内部筒体进行喷涂防腐施工，外部除锈+环氧富锌底漆2道+环氧云铁防锈漆1道+耐候型聚氨酯面漆2道防腐。

- 二、设备部分参数

| - 设备名称 | - 硫化烟筒 |
| --- | --- |
| - 损坏部位 | - 内壁 |
| - 损坏形式 | - 腐蚀减薄有穿孔 |
| - 设备材质 | - 碳钢 |
| - 壁厚 | - 原始壁厚12mm |
| - 工作温度 | - 80℃左右 |
| - 介质 | - 二氧化硫、三氧化硫、双氧水、水汽、稀硫酸等物质 |
| - 计划防腐面积 | - 筒体内部约60.3㎡，外部约63㎡ |

- 附：设备现状照片

- 三、修复方案：

- 烟囱承重部位支撑加固，内部筒体进行喷涂防腐施工，外部除锈+环氧富锌底漆2道+环氧云铁防锈漆1道+耐候型聚氨酯面漆2道防腐。烟囱筒体内部与烟气接触的关键位置防腐施工：要求如下

- 1、清洁表面：用压缩空气（无水无杂质）将灰尘吹干净；

- 2、用喷砂的方法处理烟道内表面，粗化粘接表面（露出金属原色）；

- 3、喷砂处理至Sa2.5，表面粗糙度应大于70μm；

- 4、用扫、吹、吸等方法清除废砂及被粘接表面的残余物质；

- 5、被粘接表面要求干燥、清洁、坚实、粗糙；

- 6、刷涂预处理剂：使用防生锈预处理剂，防止喷砂后的表面二次氧化。

- 7、刷涂高分子复合材料防腐涂层，主要成分以高分子材料、金属微粒、陶瓷粉末和碳纤维材料组成的双组分复合材料防腐涂层，具有耐水性和耐磨性好，能有效抵抗磨损腐蚀。隔绝双金属腐蚀，耐受酸碱及相关溶剂腐蚀的高分子复合材料的防腐涂层。

- 四、投标要求

- 1、投标单位具有相关的防腐资质。

- 2、能够提供类似受稀酸性腐蚀设备，防腐施工业绩证明。

- 3、针对此次招标防腐的烟囱具体情况，进行有效分析，提供更为科学的、合理解决方案。综合评标，择优选用。

- 4、施工结束后需跟踪烟囱防腐后的效果，质保期一年。

- 硫化事业部

- 2024年4月1日