金属软管技术文件

本技术要求适用于江苏索普新材料科技有限公司醋酸乙烯及EVA一体化项目（一期工程）20个金属软连接的采购，旨在规范产品质量、性能及安装适配性，有效消减储罐进出口应力。所有产品需符合国家及行业相关标准，且适配化工生产中易燃易爆介质、腐蚀环境、高低温、户外暴露等管端特殊工况。

- 基本参数要求

采购金属软连接信息如下，详细数据参照附件设计院汇总表

| 序号 | 名 称 Item | 规格及尺寸 Specifications | 材质及结构说明 Material & Structure Description | 数量 QTY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 71-SP-0001AB | DN250 RF 150LB L＝1700 | 波纹管：S30408，网套：S30408，法兰：S30408 | 2 |
| 2 | 71-SP-0002AB | DN400 RF 150LB L＝2100 | 波纹管：S30408，网套：S30408，法兰：S30408 | 2 |
| 3 | 71-SP-0003AB | DN200 RF 150LB L＝1500 | 波纹管：S30408，网套：S30408，法兰：S30408 | 2 |
| 4 | 71-SP-0004AB | DN300 RF 150LB L＝1900 | 波纹管：S30408，网套：S30408，法兰：S30408 | 2 |
| 5 | 71-SP-0005AB | DN200 RF 150LB L＝1500 | 波纹管：S31608，网套：S31608，法兰：S31608 | 2 |
| 6 | 71-SP-0006AB | DN150 RF 150LB L＝1300 | 波纹管：S31608，网套：S31608，法兰：S31608 | 2 |
| 7 | 71-SP-0007 | DN200 RF 150LB L＝1500 | 波纹管：S31608，网套：S31608，法兰：S31608 | 1 |
| 8 | 71-SP-0008AB | DN150 RF 150LB L＝1300 | 波纹管：S31608，网套：S31608，法兰：S31608 | 2 |
| 9 | 71-SP-0009AB | DN150 RF 150LB L＝1300 | 波纹管：S31608，网套：S31608，法兰：S31608 | 2 |
| 10 | 71-SP-0010AB | DN150 RF 150LB L＝1300 | 波纹管：S31608，网套：S31608，法兰：S31608 | 2 |
| 11 | 71-SP-0011 | DN150 RF 150LB L＝1300 | 波纹管：S31608，网套：S31608，法兰：S31608 | 1 |
| 总计 |  |  |  | 20 |

- 技术要求

- 金属软管为A类软管，金属波纹管设计压力为1.0MPa

- 使用温度为30℃，使用压力为0.3MpaG

- 软管与管道为法兰连接，法兰连接面尺寸按照HG/T20615-2009标准中150lb，WN/RF执行

- 金属软管出厂时，应带不锈钢丝网套，以能承受介质盲板力，金属软管的制造检验按GB/T14525-2010标准执行。

- A类软管的管坯纵管焊缝、接纵焊缝以及波纹管与波纹管、波纹管与接管、波纹管与网套、接管与网套连接环焊缝均应采用100%RT检测。

- 软管长度必须按数据表中L执行，其中L为软管净长，允许的长度误差（±10mm）

- 压力试验：每根软管出厂前均须进行水压或气压试验，并提供测试报告。

- 气密性试验：用于易燃易爆介质时，必须进行100%气密性试验报告。

- 软管需能承受至少3000次往复弯曲疲劳试验无泄漏，最小动态弯曲半径不得大于300mm。

- 防护要求：需要防静电、阻燃。