江苏索普新材料科技有限公司

80万吨硫酸迁建及配套工程总承包（EPC）

陶瓷填料  规格书

规格书编号：24143-3EA-G05

奥福科技有限公司

2026年1月

说  明

- 仅在首页有初次（编制/校对/批准）签名。在每页上都应有图签并填写内容。

- 在技术规格书的右上角写上版次来识别该规格书的版次。

| 版次 |  | 日期 |  | 编制 |  | 校对 |  | 批准 |  | 版次说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 2026-01-29 |  | YQQ |  | ZB |  | XJ |  | 供业主审核 |

目  录

1	技术特性	4

2	包装	8

3	数量验收	8

技术特性

质量要求

异鞍环填料用于干燥塔、二吸塔，使空气、工艺气体与硫酸间进行能量和质量传递，须具有较大的比表面积和空隙率。

异鞍环填料须具有均匀的结构，玻璃状组织，外观呈白色或浅灰色。

尺寸偏差

符合GB/T 18749- 2019《耐化学腐蚀陶瓷填料技术条件》规定的要求。

物理性能要求

抗压强度

鞍形陶瓷塔填料采用轴向加载方式，向圆筒体轴向的外沿施加载荷时，其受力线上单位长度所能承受的载荷不低于4.4N/mm。

吸水率

吸水率不大于其重量的0.5%。

耐酸度

耐酸度不低于99.8%。

莫氏硬度

莫氏硬度不低于7.

热稳定性

20～235℃实验两次后，试样不得有裂纹剥落等不稳定现象。

试验

试验方法

按照GB8488-2008《耐酸砖》的要求进行。

试验内容

吸水率，耐酸度，耐急冷急热性。

化学成分

陶瓷塔填料的化学成分的质量分数为:SiO2：65%～85%，Al2O3：15%～30%，

Fe2O3：≤1.5%，其他：5%～15%。

异鞍形填料的形状、尺寸和特性参数

异鞍形填料的形状

异鞍形填料的外观为中部带有两道环筋，中间有开孔，外沿为锯齿形的双曲线圆筒体作轴向对切的一半，如下图所示。

异鞍形填料的尺寸要求

| 规格DN | 颈部直径D1 | 外沿直径D2 | 高度H | 壁厚t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 25±1.5 | 38±2.0 | 19±1.0 | 3.0±0.5 |
| 38 | 38±1.5 | 60±2.0 | 30±1.0 | 4.0±0.5 |
| 50 | 50±2.5 | 80±4.0 | 40±2.0 | 5.0±1.0 |
| 76 | 76±4.0 | 114±4.0 | 57±3.0 | 9.0±1.0 |

异鞍形填料的特性参数

| 规格DN/mm | 比表面积a/(m2/m3) | 空隙率δ/% | 堆积密度γP/(kg/m3) | 堆积个数n/m-3 | 干填料因子 φ/m-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 160 | 78 | 530 | 52 000 | 337 |
| 38 | 102 | 80 | 480 | 16 000 | 199 |
| 50 | 88 | 81 | 450 | 7 300 | 166 |
| 76 | 58 | 82 | 430 | 1 600 | 105 |

供货范围

| 设备名称 | 设备内径 | 填料高度 | 数量(m3) *注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位号 | (mm) | (mm) | 50mm | 76mm |
| 干燥塔 T-4301 | 7500 | 200 | 9 |  |
|  |  | 2500 |  | 111 |
| 二吸塔 T-4303 | 6800 | 200 | 7.5 |  |
|  |  | 3050 |  | 111 |
|  |  | 合计 | 16.5 | 222 |

*注：实际使用数量，不含余量，按装填后的实际高度验收。

包装

按上表的内容，每个塔的填料数量要分离并分别包装。包装须标记上表指示的设备名称及位号，以便辨认和发送到现场。

填料应采用拉伸的塑料膜包装并堆垛起来。塑料包装物不会因阳光照射而分解。其它的包装方法必须得到买方的批准，以保证货物不受损坏。

数量验收

按装填后的实际高度验收，中间损耗及余量由供货商确定。